MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ A BIOREAKTORY

Křižíkova 70

612 00 Brno

tel.:            +420 5 41 633 865

tel./fax.:       +420 5 49 25 49 92

Email: techmix@volny.cz

reologické vlastnosti KALů Z

DůLNÍCH VOD - ZLATÉ HORY

Zákazník:		SEPARA-EKO spol. s r.o. Brno

Slovákova 10, 602 00 Brno

Objednávka:	Ústní - Ing.Kalous

Zpracoval:		Ing.Pavel Seichter,CSc.

TECHMIX s.r.o.

Datum vydání:	10.4.2004

1. reologické vlastnosti suspenzí

Kapaliny a suspenze, které se vyznačují tím, že pro ně neplatí Newtonův viskozitní zákon

(1)

jsou označovány jako nenewtonská média (kapaliny). Viskozita této látky zde není pouze vlastností závislou na teplotě resp. tlaku, ale rovněž na podmínkách proudění - zejména na velikosti smykové rychlosti (rychlostním gradientu):

(2)

Existuje celá řada typů těchto anomálních kapalin, nejčastějšími případy jsou kapaliny:

A. pseudoplastické

B.  Binghamské neboli plastické

Pro kapaliny pseudoplastické se běžněi k popisu tokových - reologických vlastností používá modelu Ostwalde a de Waelea:

(3)

kde:

K = tzv.koeficient konzistence

n = index nenewtonského toku (n ( 1)

Zavádí se pojem zdánlivé (pracovní) viskozity (A jakožto podílu smykového napětí a smykové rychlosti:

(4)

pak		(5)

Hodnota (A tedy s nárůstem smykové rychlosti (např. rychlosti proudění v potrubí, otáček míchadla) klesá a médium je zdánlivě tekutější.

Pro kapaliny Binghamské (plastické) platí, že počínají téci až při překonání jisté hodnoty počátečného (mezního) smykového napětí (o. Pak již hodnota smykového napětí narůstá lineárně se smykovou rychlosí. Tomuto chování vyhovuje vztah:

( - (o = (P DR	(6)

kde:

(o = počáteční (mezní) napětí

(P = plastická viskozita

Stanovení tlakové ztráty při proudění pseudoplastické kapaliny potrubím:

ztrátová výška J:

J = f (v s2/2 g) (L / d) = ( p / ( g	(7)

vs = střední rychlost proudění

L  = délka potrubí

koeficient tření f je závislý na Reynoldsově čísle

(8)

(9)

(10)

Tlakové ztráty při proudění Binghamské kapaliny potrubím je třeba stanovit pomocívelikosti kritérií He (Hedströmova) a ReB (Reynoldsova pro Bingham.kapalinu):

He = (o / ( vs2	(11)

ReB = d vs ( / (P	(12)

a velikost koeficientu tření f je pak nutné stanovit ze vztahu:

1 / ReB = f / 46 - He / 6 + (64 / 3 f3 ) He4	(13)

Řešení rovnice a stanovení f je možné např. z grafického zpracování vztahu (13) v literatuře.

měření reologických vlastností

Měření byla jako minule prováděna na přístroji Rheotest s adaptovaným míchadlovým systémem v nádobce o objemu 0,75 l.

Proměřeny byly 3 kalové suspenze:

I.  	- neředěný kal - obsah tuhé fáze: 	6,7 %

II.	- 1x ředěný kal - obsah tuhé fáze:	6,0 %

III.	- 2x ředěný kal - obsah tuhé fáze:	5,1 %

Výsledky měření v tabelované a grafické formě jsou uvedeny v přílohách tohoto sdělení. Z uvedených grafů byly přibližně vyhodnoceny parametry reologických modelů pro uvedené suspenze.

TAB. I.   Reologické parametry a hustoty suspenzí ze Zlatých Hor

| Suspenze | Model Ostwald-de Waeleův | Model Binghamův | Hustota média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K | n | (0 /Pa/ | (p /Pas/ | (/kg/m3/ |
| I. | 25 | 0,01 | 25 | 0,2 | 1042 |
| II. | 12 | 0,01 | 12 | 0,058 | 1023 |
| III. | 4,7 | 0,03 | 5 | 0,033 | 1013 |

Zejména u vzorku I. bylo možné zaznamenat navíc tixotropní chování - pokles zdánlivé viskozity a mezního napětí toku s dobou měření (míchání).

odhad tlakových ztrát na potrubní trase

Zadané parametry:

Délka trasy:	1500 m

Převýšení trasy:	max.27 m

Množství:	neudáno

Při výpočtu se vycházelo z průtočné rychlosti v potrubí, u kterého byla odhadnuta světlost

Na základě vyhodnocených výsledků měření a odhadnutých reologických parametrů suspenzí I, II, III byly pomocí vztahů a grafů v literatuře - viz dříve uvedená zpráva, vypočteny tlakové ztráty pro rovná potrubí. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce II.

TAB. II.   Hodnoty tlakové ztráty   (p / MPa /

| Médium | DN /mm/ | v /m/s/ | Binghamův model | Ostwald-de Waeleho model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspenze I | 200 150 | 0,75 1,0 | 1,07 1,67 | 0,80 1,075 |
| Suspenze II | 150 125 | 1,0 1,56 | 0,695 1,028 | 0,515 0,623 |
| Suspenze III | 125 | 1,56 | 0,40 | 0,23 |

Při návrhu a realizaci potrubní trasy je třeba zahrnout ještě místní odpory a převýšení potrubní trasy a také čerpací charakteristiku čerpadla.

.

Použitá literatura

-	Ulbrecht J., Mitschka P.: Chemické inženýrství nenewtonských kapalin, nakl. ČSAV Praha 1965

-	Strek F.: Míchání a míchací zařízení, SNTL Praha 1977

Přílohy

P1 - Reologické vlastnosti suspenzí kalů - grafy

P2, P3, P4 - Naměřené hodnoty na viskozimetru Rheotest 2