studie a vyhodnocení rizik záměru začerpávání kalů z čištění důlních vod do dolu – ložisko Zlaté Hory

2. etapa

Objednatel:                           	DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM

592 51  Dolní Rožínka

zastoupený: Ing. Břetislavem Sedláčkem,

pověřeným řízením o.z.

Zpracovatel:                               	SEPARA-EKO, spol. s r.o. Brno

Slovákova 10, 602 00 Brno

zastoupený : Ing. Jaroslavem Kalousem,

jednatelem společnosti

Odborná spolupráce : 	Mgr. Antonín Kopřiva - SEPARA-EKO, s.r.o.	 Doc.RNDr.Josef Zeman, CSc. –  MU Brno

Brno,  květen 2004							            Výtisk pracovní

OBSAH

1.	Úvod	3

2.	Terénní práce	3

3.	Předpokládaný záměr zapouštění kalů	4

4.	Vlastnosti důlních vod, model interakce důlní voda-horninové prostředí	5

5.	Model interakce důlní voda-zapouštěné kaly	6

6.	Modelování migračních schopností kovů	8

7.	Závěr	10

Přílohy

- Laboratorní protokol – analýza důlních vod

- Laboratorní protokol – analýza filtračního koláče

- Reologické vlastnosti kalů z důlních vod – Zlaté Hory

# Úvod

Překládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo číslo G 075 04 ze dne 3.3.2004, uzavřené mezi Diamo s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka a společností Separa-eko, spol. s r.o.

Zpráva je 2. etapou Odborného posouzení – studie a vyhodnocení rizik záměru začerpávání kalů z čištění důlních vod do dolu – ložisko Zlaté Hory. Vychází ze získaných podkladů o ložisku Zlaté Hory, především z Technického plánu likvidace, dále z konzultací s pracovníky Diamo s.p., o.z. Geam Dolní Rožínka a v neposlední řadě také z místního šetření, terénních prací a vzorkování na ložisku.

Cílem zprávy je posoudit záměr zapouštění kalů z čištění důlních vod do spodních částí dolu (pod hladinu důlních vod), vyhodnotit interakci důlní voda – horninové prostředí, interakci důlní voda – zapouštěné kaly a posoudit migrační schopnosti zájmových složek po zapuštění kalů. Výsledkem je kvalifikovaný odhad předpokládaných změn v chemismu důlních vod po zapuštění kalů.

# Terénní práce

Dne 1.4.2004 bylo provedeno na lokalitě místní šetření spojené se vzorkováním důlních vod přitékajících do ložiskové oblasti. Jedná se o důlní vody z ložiska Zlaté Hory-Západ a Zlaté Hory –Jih. Na úrovni 3. patra dochází k mísení obou typů vod, vzorkovány byly všechny 3 typy vod (Zlaté Hory-Západ, Zlaté Hory-Jih, směsné vody). Sledovány byly následující parametry: hydogenuhličitany, sírany, KNK-4,5, KNK-8,3, ZNK-8,3, ZNK-4,5, rozpuštěné látky, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Pb, Zn. Po odebrání důlních vod byly vzorky převezeny do akreditované laboratoře Ecochem a.s. Laboratorní protokoly jsou přílohou této dokumentace. Teplota, pH a Eh (oxidačně-redukční potenciál) byly měřeny přímo v terénu. Výsledky vzorkování jsou uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1 Výsledky vzorkování důlních vod na ložisku Zlaté Hory (1.4.2004)

| označení vzorku | vz.č. 1 Zlaté Hory - | vz.č. 2 Zlaté Hory - | vz.č. 3 Zlaté Hory - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jih | západ | jih + západ |  |
| parametr | výsledek | výsledek | výsledek | jednotka |
| Teplota | 8,4 | 8,6 | 8,8 | °C |
| pH | 2,76 | 5,63 | 3,14 |  |
| Eh | 714 | 496 | 671 | mV |
| hydrogenuhličitany | 0 | 3,1 | 0 | mg/l |
| sírany | 1200 | 210 | 490 | mg/l |
| KNK-4,5 | 0 | 0,05 | 0 | mmol/l |
| KNK-8,3 | 0 | 0 | 0 | mmol/l |
| ZNK-8,3 | 16,4 | 0,72 | 3,82 | mmol/l |
| ZNK-4,5 | 6,3 | 0 | 1,29 | mmol/l |
| RL | 1610 | 344 | 590 | mg/l |
| Ca | 89 | 54 | 71 | mg/l |
| Cd | 0,024 | 0,043 | 0,061 | mg/l |
| Cu | 0,032 | 0,52 | 8,2 | mg/l |
| Fe | 120 | 0,072 | 5,5 | mg/l |
| K | 1,3 | 1,5 | 1,6 | mg/l |
| Mg | 47 | 16 | 26 | mg/l |
| Mn | 15 | 3,2 | 7,1 | mg/l |
| Na | 3,6 | 4,4 | 6,2 | mg/l |
| Pb | <0,020 | <0,020 | 0,03 | mg/l |
| Zn | 4,3 | 14 | 16 | mg/l |

Téhož dne byly z odkaliště v areálu závodu odebrány kaly z čištění důlních vod ke zjištění reologických vlastností. Zhodnocení vlastností kalů a technologické problematiky jejich čerpání a zapouštění do dolu provedla společnost Techmix s.r.o., zpráva je uvedena v příloze.

# Předpokládaný záměr zapouštění kalů

Při čerpání kalů z čištění důlních vod a jejich následném zapouštění je předpokládána délka potrubní trasy cca 1500 m s maximálním převýšením 27 m.

Na základě našich zkušeností považujeme za nejvhodnější variantu zapouštění kalů přímo pod hladinu důlní vody s jejich následnou sedimentací na dno dolu, tedy nikoliv původní záměr přečerpání kalů na hranu štoly a jejich následný gravitační přesun samospádem do nižších partií dolu. Kromě jednoduššího technického řešení se tak především výrazně eliminuje negativní vliv kalů na celkový chemismus důlních vod (viz. níže).

# Vlastnosti důlních vod, model interakce důlní voda-horninové prostředí

Z důvodu předpokládaného záměru zapouštění kalů pod hladinu důlní vody byla u všech dalších modelů a interpretací brána v úvahu pouze směsná voda Zlaté Hory-Jih + Zlaté Hory-Západ (viz. Tab.1, vz.č.3). Voda se vyznačuje kyselým pH, v porovnání s jinými typy ložisek relativně nízkou mineralizací tvořenou především sírany. Karbonáty (hydrogenuhličitany) nejsou zastoupeny. Z hlediska obsahu kovů dosahují nejvyšších koncentrací Zn, Cu, Mn a Fe.

Oxidačně-redukční potenciál po smísení vod Zlaté Hory-Jih a Zlaté Hory-Západ dosahuje    671 mV, což vyjadřuje oxidační charakter důlních vod.

Pro modelování interakcí důlní voda-horninové prostředí-zapouštěné kaly, byl použit geochemický modelovací software The Geochemist’s Workbench, který na základě termodynamických parametrů sledovaných složek počítá distribuci látek ve vodných roztocích, sleduje reakční cesty rozpuštěných látek, plynů a minerálů a vyhodnocuje nenasycenost či přesycenost roztoků.

V první fázi modelování vývoje chemismu vod bylo třeba zjistit změnu v její kvalitě poté, co se voda dostane do výrazně redukčních podmínek, které panují na dně dolu. Tyto vody jsou v rovnováze s horninovým prostředím, obsahují minimum rozpuštěného kyslíku a mají nízké hodnoty oxidačně redukčního potenciálu. Právě v těchto podmínkách dojde také k základní interakci voda – zapouštěné kaly. Výsledné parametry důlní vody po dosažení redukčních podmínek jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 2 Model interakce důlní vody po dosažení redukčních podmínek na dně dolu

| parametr | výsledek | jednotka |
| --- | --- | --- |
| pH | 3,12 |  |
| Eh | 109,5 | mV |
| hydrogenuhličitany | 0 | mg/l |
| sírany | 306 | mg/l |
| RL | 524 | mg/l |
| Ca | 56 | mg/l |
| Cd | *) | mg/l |
| Cu | 0,7 | mg/l |
| Fe | 4,5 | mg/l |
| K | 1,6 | mg/l |
| Mg | 21 | mg/l |
| Mn | 5,8 | mg/l |
| Na | 6,1 | mg/l |
| Pb | 0,07 | mg/l |
| Zn | 12,7 | mg/l |

*) hodnoty pro kadmium nebyly počítány, neboť nejsou k dispozici termodynamická data

V porovnání s tabulkou 1 je zřejmé, že po dosažení redukčních podmínek ztrácí důlní voda část své mineralizace (pokles z 590 mg/l na 524 mg/l), a to především díky srážení sulfidů v redukčních podmínkách. Ze sulfidických minerálů bylo modelovou reakcí dosaženo přesycení a tedy srážení kovelínu, chalkozínu, galenitu a některých dalších rudních minerálů, čímž mírně poklesly koncentrace většiny kovů. K výraznější změně pH nedochází, minimální koncentraci rozpuštěného kyslíku na dně dolu při uvedené koncentraci kovů odpovídá oxidačně-redukční potenciál cca 100 mV.

# Model interakce důlní voda-zapouštěné kaly

Po zapuštění kalů z čištění důlních vod pod hladinu a jejich následné sedimentaci na dno dolu dojde k interakci s důlní vodou (její teoretické složení je uvedeno v tabulce 2).

Modelové složení kalů bylo odvozeno z chemické analýzy filtračního koláče z 25.6.2002 (uvedeno v materiálech o.z. Geam Dolní Rožínka, analýzu provedla laboratoř Labeko), viz. tabulka 3.

Tab. 3 Chemická analýza filtračního koláče (25.6.2002)

| parametr | výsledek | jednotka |
| --- | --- | --- |
| Síra veškerá | 0,95 | % |
| Sušina při 105°C | 228 | g/kg |
| Nerozpustitelný zbytek | 11,81 | %hmotnosti sušiny |
| Al | 25080 | mg/kg sušiny |
| As | 1,08 | mg/kg sušiny |
| Ba | 65,29 | mg/kg sušiny |
| Ca | 151100 | mg/kg sušiny |
| Cd | 125,71 | mg/kg sušiny |
| Co | 541,5 | mg/kg sušiny |
| Cr celk. | 34,96 | mg/kg sušiny |
| Cu | 15150 | mg/kg sušiny |
| Fe | 63430 | mg/kg sušiny |
| Hg | 0,29 | mg/kg sušiny |
| Mn | 23700 | mg/kg sušiny |
| Ni | 457,6 | mg/kg sušiny |
| Pb | 41,92 | mg/kg sušiny |
| Zn | 40300 | mg/kg sušiny |

Z uvedeného složení byly vytipovány 3 základní minerální složky, které se svým poměrným zastoupením odvozeným z chemické analýzy filtračního koláče nejvíce podílejí na složení kalu, a budou tak nejvíce ovlivňovat chemické složení důlních vod. Podle předpokladů je nejvíce železa ve filtračním koláči vázáno ve formě oxidů a hydrooxidů železa (termodynamicky lze vyjádřit formou Fe(OH)3), většina vápníku a železa je vázána ve formě sádrovce (CaSO4.2H2O) a zinek je nejvíce zastoupen ve formě smithsonitu (ZnCO3).

Z méně zastoupených složek lze uvažovat ještě mangan (ve formě pyroluzitu MnO2) a hliník (ve formě gibbsitu Al(OH)3). Výskyt ostatních kovů je s největší pravděpodobností spjat se sorpcí a spolusrážením Fe(OH)3, případně jejich síranovými či karbonátovými minerálními fázemi.

V teoretickém modelu byl následně 1 litr důlní vody uveden do rovnováhy s 1 molem Fe(OH)3 (tj. cca 106 gramů), 1 molem sádrovce (tj. cca 125 gramů) a 1 molem smithsonitu (tj. cca 172 gramů). Na základě termodynamických parametrů, které jsou součástí modelovacího softwaru, bylo vyhodnoceno rozpouštění a srážení jednotlivých fází, vývoj pH, Eh a koncentrací jednotlivých složek v systému. Modelování poskytlo následující výsledky:

Od počátku dochází k rozpouštění Fe(OH)3 díky dvěma základním procesům:

- díky nízkému pH (pH důlní vody je 3.12) dochází k rozpouštění Fe(OH)3 podle schématu:

Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O

Tím se spotřebovávají H+ iony z roztoku a pH prudce roste. Zároveň rostou koncentrace dvojmocného a trojmocného železa a jejich komplexů. Po dosažení hodnoty pH kolem 4 dojde k vytvoření rovnováhy mezi Fe(OH)3 a roztokem.

- díky silnému redukčnímu prostředí (nadbytku elektronů) dochází k dalšímu rozpouštění Fe(OH)3 i po zvýšení pH, a to podle schématu:

Fe(OH)3 + e- +  3H+ = Fe2+ + 3H2O

což vede k dalšímu růstu pH a zvýšení koncentrace železa řádově v desítkách mg/l. Rozpouštěním Fe(OH)3 se mohou uvolňovat ostatní spolusražené a sorbované kovy. Zároveň však tato reakce vede k dalšímu významnému růstu pH, a to až na pH kolem 8, což může mít pozitivní vliv na imobilizaci některých kovů (viz. kapitola posouzení migračních vlastností kovů). Při velmi nízkých hodnotách Eh a obsahu kyslíku O2(aq) = cca 10-4 mg/l dochází až k redukci Fe(OH)3 na Fe(OH)2 .

Rozpouštění smithsonitu má minimální vliv na pH systému. Koncentrace Zn bude určena rovnováhou se smithsonitem a bude se pohybovat okolo 40 mg/l. Lze tedy očekávat mírné zvýšení koncentrací.

Ani interakce důlní vody se sádrovcem nebude mít žádný vliv na pH, rozpouštěním sádrovce (rozpustí se asi 2 hmotnostní %) však dojde k výraznému zvýšení celkové mineralizace, lze očekávat hodnoty okolo 3000 mg/l.

Interakce manganu obsaženého v kalech (ve formě pyroluzitu) nemá výrazný vliv na chování systému, pyroluzit se s postupující redukcí mění přes byxbyit a hausmanit až na amorfní Mn(OH)2, koncentrace Mn2+ se prakticky nezmění.

Interakce hliníku (v kalech ve formě (Al(OH)3) s důlní vodou prakticky neprobíhá. Al(OH)3 zůstává i v redukčních podmínkách stabilní a koncentrace hliníku se nebude měnit.

Modelová interakce důlní voda-zapouštěné kaly byla simulována také ve výrazně zředěnějším prostředí. Při interakci 10 litrů vody s 1 molem Fe(OH)3, smithsonitu a sádrovce byly získány prakticky obdobné výsledky, až při dalším desetinásobném zředění (100 litrů vody) bylo dosahováno nižších koncentrací.

Pro modelování migračních schopností ostatních kovů bylo použito odlišného postupu (viz. níže).

# Modelování migračních schopností kovů

Ke grafickému vyjádření rozpuštěných složek a vysrážených fází v systému se nejčastěji používá stabilitní diagram závislosti konkrétní složky (např. Cu+) na pH pro určité zastoupení ostatních látek (sírany, uhličitany atd.) a pokud ji máme k dispozici tak také pro určitou hodnotu Eh. Následující diagramy byly zkonstruovány pro podmínky odpovídající prostředí na dně dolu, redukční podmínky vyjadřuje hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (Eh)    cca 0 mV, koncentrace síranů byla stanovena na 2000 mg/l a odpovídá koncentraci určenou rovnováhou se sádrovcem (výsledek modelování interakce důlní voda-zapouštěné kaly). Stabilitní diagramy byly zkonstruovány pro Cu, As, Ba, Co, Cr, Ni, Pb a Zn a vyjadřují formu, v jaké se budou dané složky vyskytovat. Okrovou barvou jsou znázorněny fáze, které jsou v daných podmínkách nerozpustné a daná složka tedy nebude mít tendenci migrovat do okolního prostředí. Modrou barvou jsou znázorněny složky rozpuštěné ve vodě, tj. složky které mohou neomezeně migrovat a představovat potenciální nebezpečí pro zdraví člověka či okolní ekosystémy. Diagramy byly opět zkonstruovány pomocí geochemického modelovacího programu The Geochemist’s Workbench a jsou uvedeny na obrázcích 1–8.

Obr. 1 Stabilitní diagram rozpustnosti Cu 	Obr. 2 Stabilitní diagram rozpustnosti As

Obr. 3 Stabilitní diagram rozpustnosti Ba 		Obr. 4 Stabilitní diagram rozpustnosti Co

Obr. 5 Stabilitní diagram rozpustnosti Cr 	Obr. 6 Stabilitní diagram rozpustnosti Ni

Obr. 7 Stabilitní diagram rozpustnosti Pb 	Obr. 8 Stabilitní diagram rozpustnosti Zn

Z výsledků vyplývá, že většina kovů bude v očekávaném rozmezí koncentrací a v široké škále pH imobilizována vznikem nerozpustných fází, ať už se jedná o měď ve formě kovelínu nebo chalkozínu, baria ve formě baritu, chromu ve formě Cr2O3 nebo olova ve formě galenitu či anglesitu. Výjimku tvoří arzén, který může být mobilní při pH vyšším než 5 a to ve formě komplexů As(OH)30 nebo HAsO42-, jeho koncentrace v kalech je však tak nízká, že pouhé zředění uvolněním do důlních vod povede k zanedbatelným koncentracím. V nižších koncentracích může migrovat také kobalt částečně jako CoSO40 a zejména zinek, který bude při pH > 5 přítomen ve formě mobilního komplexu ZnSO40, skutečná migrace však bude omezena relativně nízkou koncentrací síranových anionů. Rizika, která mohou být spojena s migrační schopností těchto kovů budou v popsána v další etapě prací na ložisku Zlaté Hory.

# Závěr

Cílem druhé etapy odborného posouzení bylo vypracování modelu interakce horninové prostředí – důlní voda – neutralizační kal a odhad migračních schopností hlavních chemických komponent obsažených v důlních vodách. Součástí zprávy je také zhodnocení reologických vlastností kalů (viz. příloha).

Geochemické modelování interakcí bylo provedeno pomocí modelovacího softwaru The Geochemist’s Workbench. Bylo dosaženo následujících výsledků a interpretací:

- Především z hlediska maximálního možného omezení negativních vlivů je výhodné zapouštět kaly z čištění přímo pod hladinu důlní vody, odkud budou gravitačně sedimentovat na dno dolu.

- Zapouštění kalů z čištění důlních vod do redukčního prostředí na dně dolu bude jednoznačně způsobovat nárůst původně kyselého pH okolních vod, a to zejména díky redukčnímu rozpouštění Fe(OH)3, obsaženého v kalech. Nárůst pH může hrát výraznou roli při imobilizaci ostatních kovů.

- Díky rozpouštění Fe(OH)3 mohou být v počáteční fázi do roztoku uvolňovány spolusražené a sorbované složky, zejména kovy. Lze tedy předpokládat mírné zvýšení koncentrací, postupně se však budou obsahy kovů redukční imobilizací snižovat.

- Koncentrace Zn v důlních vodách po zapuštění kalů bude určena rovnováhou se smithsonitem (ZnCO3), obsaženým v kalech. Lze očekávat mírné zvýšení koncentrací Zn.

- Interakce důlních vod s kalovým sádrovcem nebude mít žádný vliv na pH. Rozpouštění sádrovce však bude zásadně ovlivňovat celkovou mineralizaci, která může dosahovat až 3000 mg/l (hlavní náplní celkové mineralizace budou sírany a vápník).

- Interakce hliníku, obsaženého v kalech ve formě Al(OH)3, s důlní vodou prakticky neprobíhá. Al(OH)3 zůstává i v redukčních podmínkách stabilní a koncentrace hliníku se nebude měnit.

- Interakce manganu obsaženého v kalech (ve formě pyroluzitu) nemá výrazný vliv na chování systému, pyroluzit se s postupující redukcí mění přes byxbyit a hausmanit až na amorfní Mn(OH)2, koncentrace Mn2+ se prakticky nezmění.

- Migrační schopnosti ostatních kovů (Cu, Ba, Cr, Pb) budou v převážné většině omezeny vznikem nerozpustných fází. Výjimku tvoří arzén, který může být mobilní při pH vyšším než 5 a to ve formě komplexů As(OH)30 nebo HAsO42-, jeho koncentrace v kalech je však tak nízká, že pouhé zředění uvolněním do důlních vod povede k zanedbatelným koncentracím. V nižších koncentracích může migrovat také kobalt částečně jako CoSO40 a zejména zinek, který bude při pH > 5 přítomen ve formě mobilního komplexu ZnSO40, skutečná migrace však bude omezena relativně nízkou koncentrací síranových anionů.

- Přítomnost redukčního prostředí na dně dolu má z dlouhodobého hlediska příznivý vliv na složení důlních vod a formu výskytu kalů z čištění důlních vod.

- Krátkodobé zvýšení koncentrací některých složek by se nemělo na povrchu výrazněji projevit. Podle našich  výzkumů na různých typech ložisek (Příbram, Kaňk u Kutné Hory, Oslavany, Brzkov) dojde v zatopených důlních dílech k vytvoření výrazné a ostré stratifikace, kdy koncentrovanější voda v redukčním prostředí zůstává zaklesnutá v hlubších partiích dolu a nemá tendenci migrovat ani se mísit s nadložními méně koncentrovanými oxidačními vodami. S velkou pravděpodobností se tak zapouštění kalů do dolu vůbec neprojeví na kvalitě důlních vod, vytékajících samospádem z ložiska na ČDV.

V Brně dne 28.5. 2004 		Ing. Jaroslav Kalous

jednatel společnosti

Příloha č.3

1. reologické vlastnosti suspenzí

Kapaliny a suspenze, které se vyznačují tím, že pro ně neplatí Newtonův viskozitní zákon

(1)

jsou označovány jako nenewtonská média (kapaliny). Viskozita této látky zde není pouze vlastností závislou na teplotě resp. tlaku, ale rovněž na podmínkách proudění - zejména na velikosti smykové rychlosti (rychlostním gradientu):

(2)

Existuje celá řada typů těchto anomálních kapalin, nejčastějšími případy jsou kapaliny:

A. pseudoplastické

B.  Binghamské neboli plastické

Pro kapaliny pseudoplastické se běžněi k popisu tokových - reologických vlastností používá modelu Ostwalde a de Waelea:

(3)

kde:

K = tzv.koeficient konzistence

n = index nenewtonského toku (n ( 1)

Zavádí se pojem zdánlivé (pracovní) viskozity (A jakožto podílu smykového napětí a smykové rychlosti:

(4)

pak		(5)

Hodnota (A tedy s nárůstem smykové rychlosti (např. rychlosti proudění v potrubí, otáček míchadla) klesá a médium je zdánlivě tekutější.

Pro kapaliny Binghamské (plastické) platí, že počínají téci až při překonání jisté hodnoty počátečného (mezního) smykového napětí (o. Pak již hodnota smykového napětí narůstá lineárně se smykovou rychlosí. Tomuto chování vyhovuje vztah:

( - (o = (P DR	(6)

kde:

(o = počáteční (mezní) napětí

(P = plastická viskozita

Stanovení tlakové ztráty při proudění pseudoplastické kapaliny potrubím:

ztrátová výška J:

J = f (v s2/2 g) (L / d) = ( p / ( g	(7)

vs = střední rychlost proudění

L  = délka potrubí

koeficient tření f je závislý na Reynoldsově čísle

(8)

(9)

(10)

Tlakové ztráty při proudění Binghamské kapaliny potrubím je třeba stanovit pomocívelikosti kritérií He (Hedströmova) a ReB (Reynoldsova pro Bingham.kapalinu):

He = (o / ( vs2	(11)

ReB = d vs ( / (P	(12)

a velikost koeficientu tření f je pak nutné stanovit ze vztahu:

1 / ReB = f / 46 - He / 6 + (64 / 3 f3 ) He4	(13)

Řešení rovnice a stanovení f je možné např. z grafického zpracování vztahu (13) v literatuře.

měření reologických vlastností

Měření byla jako minule prováděna na přístroji Rheotest s adaptovaným míchadlovým systémem v nádobce o objemu 0,75 l.

Proměřeny byly 3 kalové suspenze:

I.  	- neředěný kal - obsah tuhé fáze: 	6,7 %

II.	- 1x ředěný kal - obsah tuhé fáze:	6,0 %

III.	- 2x ředěný kal - obsah tuhé fáze:	5,1 %

Výsledky měření v tabelované a grafické formě jsou uvedeny v přílohách tohoto sdělení. Z uvedených grafů byly přibližně vyhodnoceny parametry reologických modelů pro uvedené suspenze.

TAB. I.   Reologické parametry a hustoty suspenzí ze Zlatých Hor

| Suspenze | Model Ostwald-de Waeleův | Model Binghamův | Hustota média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K | n | (0 /Pa/ | (p /Pas/ | (/kg/m3/ |
| I. | 25 | 0,01 | 25 | 0,2 | 1042 |
| II. | 12 | 0,01 | 12 | 0,058 | 1023 |
| III. | 4,7 | 0,03 | 5 | 0,033 | 1013 |

Zejména u vzorku I. bylo možné zaznamenat navíc tixotropní chování - pokles zdánlivé viskozity a mezního napětí toku s dobou měření (míchání).

odhad tlakových ztrát na potrubní trase

Zadané parametry:

Délka trasy:	1500 m

Převýšení trasy:	max.27 m

Množství:	neudáno

Při výpočtu se vycházelo z průtočné rychlosti v potrubí, u kterého byla odhadnuta světlost

Na základě vyhodnocených výsledků měření a odhadnutých reologických parametrů suspenzí I, II, III byly pomocí vztahů a grafů v literatuře - viz dříve uvedená zpráva, vypočteny tlakové ztráty pro rovná potrubí. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce II.

TAB. II.   Hodnoty tlakové ztráty   (p / MPa /

| Médium | DN /mm/ | v /m/s/ | Binghamův model | Ostwald-de Waeleho model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspenze I | 200 150 | 0,75 1,0 | 1,07 1,67 | 0,80 1,075 |
| Suspenze II | 150 125 | 1,0 1,56 | 0,695 1,028 | 0,515 0,623 |
| Suspenze III | 125 | 1,56 | 0,40 | 0,23 |

Při návrhu a realizaci potrubní trasy je třeba zahrnout ještě místní odpory a převýšení potrubní trasy a také čerpací charakteristiku čerpadla.

Použitá literatura

-	Ulbrecht J., Mitschka P.: Chemické inženýrství nenewtonských kapalin, nakl. ČSAV Praha 1965

-	Strek F.: Míchání a míchací zařízení, SNTL Praha 1977

Přílohy

P1 - Reologické vlastnosti suspenzí kalů - grafy

P2, P3, P4 - Naměřené hodnoty na viskozimetru Rheotest 2